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[bookmark: _GoBack]eni i-Sigma universal 15W-40 este un lubrifiant multigrad,  de tip SHPD (Super High Performance Diesel oil),  pentru motoare diesel puternic solicitate,  care asigură perioade lungi de utilizare ȋntre intervalele de schimb. Uleiul poate fi utilizat pentru lubrifierea tuturor motoarelor diesel sau pe benzină, cu aspiraţie normală sau supraalimentate, care echipează autoturismele, astfel ȋncât devine o alegere ideală pentru lubrifierea flotelor mixte.

Caracteristici (valori tipice)

	SAE
	15W-40

	Viscozitate la 100oC
	mm2/s
	14,5 (12,5...16,3)

	Viscozitate la 40oC
	mm2/s
	114

	Viscozitate la -20oC
	mPa.s
	6800

	Indice de viscozitate
	-
	140

	Punct de inflamabilitate COC
	oC
	220

	Punct de curgere
	oC
	-27

	Densitate la 15oC
	kg/m3
	880



Proprietăţi şi performanţe

· Calitatea ȋnaltă a uleiului de bază folosit şi conţinutul ridicat de aditivi  asigură pentru uleiul eni i-Sigma universal 15W-40  o durată foarte lungă ȋntre schimburi.
· Caracteristicile antioxidante, antirugină şi antiuzură permit utilizarea uleiului ȋn condiţii severe de serviciu. Degradarea oxidativă fiind mult redusă, se previne variaţia viscozităţii. Ca urmare, sunt reduse uzurile componentelor metalice ale motorului care poate fi astfel utilizat la randament maxim pe toată durata sa de viaţă. 
· Proprietăţile speciale anticorozive asigură o protecţie eficientă ȋmpotriva umezelei şi compuşilor acizi rezultaţi prin combustie. 
· Caracteristicile antiuzură asigură o durată lungă de utilizare a componentelor ȋn mişcare, mărind astfel perioadele ȋntre activităţile de ȋntreţinere şi reducând duratele de staţionare. 

Specificaţii

eni i-Sigma universal 15W-40 este aprobat oficial sau îndeplineşte cerinţele următoarelor specificaţii elaborate de constructorii de motoare sau organizaţii internaţionale:

· ACEA E2, A3/B3					
· API CG-4/SL						
· MB 228.1, 229.1					
· MAN M 271						
			
image1.png
eni




