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[bookmark: _GoBack]eni i-Sigma universal DL 15W-40 este un ulei multigrad,  destinat lubrifierii tuturor tipurilor de motoare diesel care echipează autoturismele, autocamioanele, autobuzele, utilajele pentru construcţii, instalaţiile staţionare (generatoare electrice, de exemplu) etc.  

Caracteristici (valori tipice)

	SAE
	15W-40

	Viscozitate la 100oC
	mm2/s
	14,5 (12,5...16,3)

	Viscozitate la 40oC
	mm2/s
	115

	Viscozitate la -20oC
	mPa.s
	6800

	Indice de viscozitate
	-
	140

	Punct de inflamabilitate COC
	oC
	220

	Punct de curgere
	oC
	-27

	Densitate la 15oC
	kg/m3
	880



Proprietăţi şi performanţe

· Fiind un ulei  multigrad, eni i-Sigma universal DL 15W-40  poate fi utilizat pentru lubrifierea tuturor motoarelor diesel care operează ȋntr-un domeniu larg de temperaturi. Ca urmare, schimbările sezoniere sunt evitate, autovehiculele putând fi utilizate ȋn toate zonele climatice. eni i-Sigma universal DL 15W-40  asigură pornirea la temperaturi scăzute şi viscozitate crescută la temperaturi ridicate.
· Proprietăţile detergent-dispersante ale uleiului  eni i-Sigma universal DL 15W-40, ȋmpreună cu capacitatea ridicată de neutralizare a produselor acide de combustie, plasează acest produs la un nivel de calitate ridicat. Uleiul menţine pistoanele ȋn stare curată şi produsele solide de combustie ȋn suspensie până la următorul schimb, prevenind astfel formarea depunerilor periculoase.   
· Aceste proprietăţi sunt asigurate printr-o combinaţie specială de aditivi cu conţinut redus de cenuşă, uleiul ȋndeplinind astfel toate cerinţele impuse prin standardele elaborate de fabricanţii de motoare diesel ȋn patru timpi. 
· Uleiul posedă foarte bune proprietăţi antioxidante care previne modificarea viscozităţii. Caracteristicile superioare antirugină asigură protecţia eficientă a tuturor componentelor motorului. Proprietăţile antiuzură rămân aproape neschimbate pe toată durata de utilizare a uleiului, menţinând astfel motorul ȋn cele mai bune condiţii de funcţionare.  

Specificaţii

eni i-Sigma universal DL 15W-40 este aprobat oficial sau îndeplineşte cerinţele următoarelor specificaţii elaborate de constructorii de motoare sau organizaţii internaţionale:

· ACEA E2, B2					
· API CF-4/SG						
· MB 228.1					
· MAN M 271
· VW 505.00									
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