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APLICAȚII
Eni Myrtus TSX 320 este un lubrifiant de înaltă performanță, de tip „alimentar”, pe bază de esteri sintetici, cu o combinație specială de aditivi antiuzură, anticorozivi și antioxidanți.
Produsul este recomandat pentru lubrifierea lanțurilor, a conveioarelor, a rulmenților, a șinelor cu cârlige din industria farmaceutică, cosmetică și alimentară.
În sectorul alimentar, este indicat în mod special pentru lubrifierea componentelor instalate în industria procesării cărnii, pentru lanțuri și conveioare de cuptoare și uscătoare pentru produse de patiserie și cofetărie, pentru sterilizarea și omogenizarea alimentelor, pentru utilaje din industria de îmbuteliere, ambalare și ambalaj, în medii umede unde pot fi prezente apă și vapori.
Eni Myrtus TSX 320 este formulat exclusiv cu aditivi listați în FDA Group 21 CFR 178.3570 și este liber de: materiale modificate genetic, materiale de origine animală, substanțe alergene majore precum uleiurile de nuci, uleiurile de soia și derivatele din industria lactatelor.
Produsul poate fi utilizat prin picurare, pulverizare sau cu pensula, prin sisteme de lubrifiere manuale sau centralizate.
	
AVANTAJE PENTRU CLIENȚI
• Îndeplinește cerințele sistemului HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) datorită înregistrării NSF H1 (contact incidental cu alimentele)
• Tinde să lase reziduuri și depuneri reduse pe lanțuri în aplicațiile la temperaturi înalte
• Aderență foarte bună și proprietăți excelente de penetrare
• Asigură intervale extinse de lubrifiere datorită stabilității excelente la oxidare și termice
• Prolongă durata de viață a componentelor lubrifiate datorită proprietăților excelente anticorozive, antiruginire și antiuzură
• Compatibil cu principalii elastomeri utilizați de obicei în sistemele de lubrifiere pentru utilaje alimentare
SPECIFICAȚII - APROBĂRI
• NSF H1 - n° 152428
• Kosher
• Halal

CARACTERISTICI
	Proprietati
	Metoda
	Unitate
	Tip

	Aparenta
	Vizual
	-
	Galben clar

	Densitate la 15°C
	ASTM D 1298
	kg/m³
	1013

	Vascozitate la 40°C
	ASTM D 445
	mm²/s
	320

	Indice de vascozitate
	ASTM D 2270
	-
	147

	Punct de aprindere (PM)
	ASTM D 93
	°C
	>270

	Punct de curgere
	ASTM D 97
	°C
	<-33

	Interval de temperatura
	Informatie
	°C
	-15/+250



• Eni Myrtus TSX 320 trebuie depozitat departe de alte lubrifiante, substanțe chimice și alimente, și ferit de lumina directă a soarelui sau alte surse de căldură. Depozitați între 0°C și +40°C.
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