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APLICAȚII
Eni Ribes 150 este un fluid de înaltă performanță de „calitate alimentară”, special dezvoltat pentru lubrifierea cutiilor de viteze, a lagărelor plane și a rulmenților cu role, supuși la sarcini mari, în industriile alimentară, farmaceutică și cosmetică.
Eni Ribes 150 are la bază un ulei sintetic (PAO), ulei alb farmaceutic și este îmbogățit cu o combinație specială de aditivi antiuzură, anticorozivi și EP.
De asemenea, Eni Ribes 150 este potrivit pentru lubrifierea ghidajelor și a benzilor transportoare.
Formula sa include exclusiv aditivi listați în Grupul 21 CFR 178.3570 al FDA și este lipsită de materiale modificate genetic, materiale de origine animală și principalii alergeni, precum uleiurile din nuci, uleiurile din soia și derivații din industria lactatelor.

AVANTAJE PENTRU CLIENȚI
• Îndeplinește cerințele sistemului HACCP (Analiza Riscurilor și Punctele Critice de Control) datorită înregistrării NSF H1 (contact accidental cu alimente).
• Asigură intervale lungi de schimb datorită stabilității oxidative excepționale.
• Prelungește durata de viață a componentelor lubrifiate datorită proprietăților excelente anticorozive.
• Compatibil cu garniturile și elastomerii utilizați în mod obișnuit în sistemele de lubrifiere ale utilajelor alimentare.
• Oferă protecție eficientă și performanță optimă a componentelor lubrifiate datorită unui sistem robust de aditivi antiuzură și EP.
• Potrivit pentru aplicații care funcționează la temperaturi sub zero grade sau la temperaturi ridicate, datorită indicelui de vâscozitate foarte ridicat și comportamentului excelent la rece.
SPECIFICAȚII - APROBĂRI
• DIN 51517-3 CLP
• NSF H1 - n° 151337
• ISO 12925-1 CKD
• Kosher
• Halal

CARACTERISTICI
	Proprietati
	Metoda
	Unitate
	Tip

	Aparenta
	-
	-
	limpede

	Densitate la 15°C
	ASTM D 1298
	kg/m³
	865

	Vascozitate la 40°C
	ASTM D 445
	mm²/s
	150

	Indice de vascozitate
	ASTM D 2270
	-
	141

	Punct de aprindere (COC)
	ASTM D 92
	°C
	>220

	Punct de curgere
	ASTM D 97
	°C
	<-18

	Testul FZG (A/8,3/90) - Rating-ul de deteriorare
	ASTM D 5182
	-
	12

	Uzura 4 bile
	ASTM D 4172
	mm
	<0.5



• Eni Ribes 150 trebuie depozitat departe de alte lubrifiante, substanțe chimice și alimente, și ferit de lumina directă a soarelui sau alte surse de căldură. Depozitați între 0°C și +40°C.
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