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APLICAȚII
Eni Ribes 220 este un fluid de înaltă performanță de „calitate alimentară”, special dezvoltat pentru lubrifierea cutiilor de viteze, a lagărelor plane și a rulmenților cu role, supuși la sarcini mari, în industriile alimentară, farmaceutică și cosmetică.
Eni Ribes 220 are la bază un ulei sintetic (PAO), ulei alb farmaceutic și este îmbogățit cu o combinație specială de aditivi antiuzură, anticorozivi și EP.
De asemenea, Eni Ribes 220 este potrivit pentru lubrifierea ghidajelor și a benzilor transportoare.
Formula sa include exclusiv aditivi listați în Grupul 21 CFR 178.3570 al FDA și este lipsită de materiale modificate genetic, materiale de origine animală și principalii alergeni, precum uleiurile din nuci, uleiurile din soia și derivații din industria lactatelor.

AVANTAJE PENTRU CLIENȚI
• Îndeplinește cerințele Sistemului HACCP (Analiza Pericolelor și Punctelor Critice de Control) datorită înregistrării NSF H1 (contact incidental cu alimentele).
• Asigură intervale lungi de schimbare a uleiului datorită stabilității oxidative excelente.
• Prolongă durata de viață a componentelor lubrifiate datorită proprietăților excelente de anticorozivitate.
• Compatibil cu garniturile și elastomerii utilizați în mod obișnuit în sistemele de lubrifiere ale echipamentelor pentru industrie alimentară.
• Asigură protecție eficientă și eficiență a componentelor lubrifiate datorită unui sistem robust de aditivi antiaxial și EP (presiune extremă).
• Potrivit pentru aplicații care funcționează la temperaturi scăzute sau unde sunt prezente temperaturi ridicate, datorită unui indice de vâscozitate foarte ridicat și unui comportament excelent la temperaturi scăzute.

SPECIFICAȚII - APROBĂRI
• NSF H1 - n° 151338
• DIN 51517-3 CLP
• ISO 12925-1 CKD
• DIN 51502 CGLP
• Kosher
• Halal

CARACTERISTICI
	Proprietati
	Metoda
	Unitate
	Tip

	Aparenta
	-
	-
	limpede

	Densitate la 15°C
	ASTM D 1298
	kg/m³
	865

	Vascozitate la 40°C
	ASTM D 445
	mm²/s
	220

	Indice de vascozitate
	ASTM D 2270
	-
	141

	Punct de aprindere (COC)
	ASTM D 92
	°C
	>220

	Punct de curgere
	ASTM D 97
	°C
	<-22

	Testul FZG (A/8,3/90) - Rating-ul de deteriorare
	ASTM D 5182
	-
	>12

	Uzura 4 bile
	ASTM D 4172
	mm
	<0.5



• Eni Ribes 220 trebuie depozitat departe de alte lubrifiante, substanțe chimice și alimente, și ferit de lumina directă a soarelui sau alte surse de căldură. Depozitați între 0°C și +40°C.
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