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APLICAȚII
Eni Ribes White Oil UE 70 este un ulei alb rafinat, incolor și insipid.
Produsul este recomandat pentru aplicații ce vin în contact direct cu alimentele, ca agent de degajare și pentru protecția rafturilor și tăvilor pentru produsele de patiserie, precum și pentru protecția cuțitelor și a planșetelor de tăiere pentru fructe, legume și carne, de asemenea, ca ulei solubil pentru producția de materiale plastice destinate utilizării alimentare (Regulamentul European nr. 10/2011).
În plus, Eni Ribes White Oil UE 70 este recomandat pentru lubrifierea și protecția rulmenților, a angrenajelor neîncărcate, a lanțurilor, șinelor, axelor și a benzilor transportoare care funcționează în industria alimentară, unde este posibil un contact accidental cu alimentele (NSF H1), și în industriile farmaceutică, cosmetică și de hrană pentru animale.

AVANTAJE PENTRU CLIENȚI
• Ideal în caz de contact accidental cu produse alimentare (înregistrare NSF H1).
• Oferă protecție excelentă împotriva coroziunii componentelor mașinilor din industria alimentară care sunt în contact direct cu alimentele (înregistrare NSF H3).
• Potrivit ca agent de demontare pentru rafturi și tăvi de produse de panificație, pentru a preveni adeziunea alimentelor (înregistrare NSF 3H).
• Asigură o durată lungă de viață și intervale extinse de lubrifiere datorită unei bune stabilități la oxidare.
• Potrivit în special pentru materiale plastice și obiecte care vin în contact cu alimentele (Regulamentul European nr. 10/2011).

SPECIFICAȚII - APROBĂRI
• Farmacopea Europea
• Farmacopea Italiana
• US FDA, 21 CFR 172.878
• US FDA, 21 CFR 178.3620 (a)
• NSF H1, H3, 3H, n. 160135
• Kosher
• Halal
• Reg. UE n.10/2011

CARACTERISTICI
	Proprietati
	Metoda
	Unitate
	Valoare
	Valoare
	Tip

	
	
	
	Min
	Max
	

	Aparenta
	ASTM D 4176
	-
	
	
	limpede

	Miros
	-
	-
	-
	-
	Fara

	Gust
	-
	-
	-
	-
	Fara

	Culoare Saybolt
	ASTM D 156
	-
	
	+30
	+30

	Densitate la 15°C
	ASTM D 1298
	kg/m³
	
	
	865

	Vascozitate la 40°C
	ASTM D 445
	mm²/s
	63
	75
	68

	Punct de aprindere (COC)
	ASTM D 92
	°C
	220
	
	240

	Punct de curgere
	ASTM D 97
	°C
	
	-12
	-15



• Eni Ribes White Oil UE 70 trebuie depozitat departe de alte lubrifianți și substanțe chimice, într-un loc acoperit și uscat, ferit de lumina directă a soarelui. Se va depozita la o temperatură între 0°C și +30°C.
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