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APLICAȚII
Eni Tilia 46 este un fluid hidraulic și multipurpose de înaltă performanță, de „grad alimentar”, dezvoltat pentru a îndeplini cerințele stricte ale industriilor alimentare și farmaceutice.
Este recomandat pentru lubrifierea sistemelor hidraulice și a celor pneumatice.
Eni Tilia 46 se bazează pe un amestec atent de ulei farmaceutic alb și aditivi antitribologici, anticorozivi și antioxidanti.
Este formulat exclusiv cu aditivi enumerați în FDA Group 21 CFR 178.3570 și este liber de: materiale modificate genetic, materiale de origine animală, substanțe principale alergene precum uleiurile de nuci, uleiurile de soia și derivatele din industria laptelui.
AVANTAJE PENTRU CLIENȚI
• Îndeplinește cerințele sistemului HACCP (Analiza Pericolelor și Punctele Critice de Control) datorită înregistrării NSF H1 (contact incidental cu alimentele)
• Asigură intervale lungi de schimb datorită stabilității termico-oxidative bune
• Asigură protecția eficientă și performanța tuturor pieselor mobile ale circuitelor hidraulice datorită unui sistem robust de aditivi antitribologici
• Prolongă viața componentelor lubrifiate datorită excelentei protecții împotriva ruginei și coroziunii
• Compatibil cu elastomerii utilizați de obicei în sistemele de lubrifiere ale utilajelor din industria alimentară
• Potrivit pentru aplicații care funcționează într-o gamă largă de temperaturi datorită unui indice de vâscozitate ridicat

SPECIFICAȚII - APROBĂRI
• NSF H1 - n° 151321
• ISO 11158 HV
• DIN 51524-3 HVLP
• Kosher
• Halal

CARACTERISTICI
	Proprietati
	Metoda
	Unitate
	Tip

	Aparenta
	-
	-
	limpede

	Densitate la 15°C
	ASTM D 1298
	kg/m³
	860

	Vascozitate la 40°C
	ASTM D 445
	mm²/s
	46

	Indice de vascozitate
	ASTM D 2270
	-
	176

	Punct de aprindere (COC)
	ASTM D 92
	°C
	210

	Punct de curgere
	ASTM D 97
	°C
	-10

	Coroziune Cupru
	ASTM D 130
	-
	1a

	Uzura 4 bile
	ASTM D 4172
	mm
	0.4



Eni Tilia 46 trebuie depozitat separat de alți lubrifianți, substanțe chimice și produse alimentare, ferit de lumina directă a soarelui sau alte surse de căldură. Depozitați între 0°C și +40°C.
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