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APLICAȚII

Eni Tilia 68 este un fluid hidraulic și multifuncțional de înaltă performanță, de „calitate alimentară”, dezvoltat pentru a îndeplini cerințele stricte ale industriilor alimentară și farmaceutică.
Este recomandat pentru lubrifierea sistemelor hidraulice, a lagărelor plane sau cu role, a benzilor transportoare și a cutiilor de viteze mici.
Eni Tilia 68 este realizat pe baza unui amestec atent de ulei alb farmaceutic și aditivi antiuzură, anticorozivi și antioxidanți.
Produsul este fabricat într-o unitate certificată ISO 21469. Formula sa include exclusiv aditivi listați în Grupul 21 CFR 178.3570 al FDA și este lipsită de materiale modificate genetic, materiale de origine animală și principalii alergeni, precum uleiurile din nuci, uleiurile din soia și derivații din industria lactatelor.

AVANTAJE PENTRU CLIENȚI
• Respectă cerințele sistemului HACCP (Analiza Riscurilor și Punctele Critice de Control) datorită înregistrării NSF H1 (contact incidental cu alimentele).
• Permite intervale lungi de schimb datorită bunei stabilități termico-oxidative.
• Asigură protecție eficientă și performanță optimă pentru toate componentele în mișcare ale circuitelor hidraulice, datorită unui sistem robust de aditivi antiuzură.
• Prelungește durata de viață a componentelor lubrifiate datorită proprietăților excelente antirugină și anticorozive.
• Compatibil cu elastomerii utilizați în mod obișnuit în sistemele de lubrifiere ale echipamentelor alimentare.
• Potrivit pentru aplicații care funcționează într-un interval larg de temperaturi, datorită unui indice de vâscozitate ridicat.
SPECIFICAȚII - APROBĂRI
• NSF H1 - n° 151322
• ISO 11158 HV
• DIN 51524-3 HVLP
• Kosher
• Halal

CARACTERISTICI
	Proprietati
	Metoda
	Unitate
	Tip

	Aparenta
	-
	-
	limpede

	Densitate la 15°C
	ASTM D 1298
	kg/m³
	865

	Vascozitate la 40°C
	ASTM D 445
	mm²/s
	68

	Indice de vascozitate
	ASTM D 2270
	-
	164

	Punct de aprindere (COC)
	ASTM D 92
	°C
	220

	Punct de curgere
	ASTM D 97
	°C
	-10

	Coroziune Cupru
	ASTM D 130
	-
	1a

	Uzura 4 bile
	ASTM D 4172
	mm
	0.4



Eni Tilia 68 trebuie depozitat separat de alți lubrifianți, substanțe chimice și produse alimentare, ferit de lumina directă a soarelui sau alte surse de căldură. Depozitați între 0°C și +40°C.
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