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APLICAȚII
Eni Tilia C 100 este un ulei multifuncțional de înaltă performanță, de tip „food grade”, special dezvoltat pentru lubrifierea tuturor tipurilor de compresoare de aer (cu șurub și palete, compresoare alternative) utilizate în industriile alimentară, farmaceutică și cosmetică. Eni Tilia C 100 este potrivit și pentru lubrifierea pompelor de vid.
Eni Tilia C 100 se bazează pe un amestec atent selecționat de fluide sintetice și aditivi antiuzură, anticorozivi și antioxidanți.
Este formulat exclusiv cu aditivi listați în FDA Group 21 CFR 178.3570 și nu conține: materiale modificate genetic, materiale de origine animală, substanțe alergenice majore, precum uleiuri de nuci, uleiuri de soia și derivați ai industriei lactatelor.

AVANTAJE PENTRU CLIENȚI

• Respectă cerințele sistemului HACCP (Analiza Riscurilor și Punctele Critice de Control) datorită înregistrării NSF H1 (contact incidental cu alimentele).
• Permite intervale lungi de schimb datorită stabilității termico-oxidative excepționale.
• Potrivit pentru aplicații care funcționează într-un interval larg de temperaturi, datorită unui indice de vâscozitate foarte ridicat și comportamentului excelent la temperaturi scăzute.
• Prelungește durata de viață a componentelor lubrifiate datorită proprietăților antirugină și anticorozive remarcabile.
• Asigură protecție eficientă și performanță optimă a componentelor lubrifiate, datorită unui sistem robust de aditivi antiuzură.
• Compatibil cu elastomerii utilizați în mod obișnuit în sistemele de lubrifiere ale echipamentelor alimentare.
SPECIFICAȚII - APROBĂRI
• NSF H1 - n° 151333
• ISO 6743/3 DAB
• DIN 51506-VDL
• ISO 6743/3 DAJ

CARACTERISTICI
	Proprietati
	Metoda
	Unitate
	Tip

	Aparenta
	-
	-
	limpede

	Densitate la 15°C
	ASTM D 1298
	kg/m³
	855

	Vascozitate la 40°C
	ASTM D 445
	mm²/s
	100

	Indice de vascozitate
	ASTM D 2270
	-
	140

	Punct de aprindere (COC)
	ASTM D 92
	°C
	>250

	Punct de curgere
	ASTM D 97
	°C
	<-30

	Uzura 4 bile
	ASTM D 4172
	mm
	<0.5



• Eni Tilia C 100 trebuie depozitat separat de alți lubrifianți, substanțe chimice și produse alimentare, ferit de lumina directă a soarelui sau alte surse de căldură. Depozitați între 0°C și +40°C.
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