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APLICAȚII
Eni Tilia C 46 este un ulei multifuncțional de înaltă performanță, de „calitate alimentară”, special dezvoltat pentru lubrifierea tuturor tipurilor de compresoare de aer (cu șurub, cu palete și compresoare alternative) utilizate în industriile alimentară, farmaceutică și cosmetică.
Eni Tilia C 46 este realizat pe baza unui amestec atent de fluide sintetice și aditivi antiuzură, anticorozivi și antioxidanți.
Formula sa include exclusiv aditivi listați în Grupul 21 CFR 178.3570 al FDA și este lipsită de: materiale modificate genetic, materiale de origine animală, principalii alergeni precum uleiuri din nuci, uleiuri din soia și derivați ai industriei lactatelor.

AVANTAJE PENTRU CLIENȚI
• Îndeplinește cerințele sistemului HACCP (Analiza Riscurilor și Punctele Critice de Control) datorită înregistrării NSF H1 (contact accidental cu alimente).
• Asigură intervale lungi de schimb datorită stabilității termice-oxidative excepționale.
• Potrivit pentru aplicații care funcționează într-o gamă largă de temperaturi, datorită indicelui de vâscozitate foarte ridicat și comportamentului excelent la rece.
• Prelungește durata de viață a componentelor lubrifiate, datorită proprietăților excelente antirugină și anticorozive.
• Asigură protecția eficientă și eficiența componentelor lubrifiate datorită unui sistem robust de aditivi antiuzură.
• Compatibil cu elastomerii utilizați în mod obișnuit în sistemele de lubrifiere ale utilajelor alimentare.
SPECIFICAȚII - APROBĂRI
• NSF H1 - n° 151331
• ISO 6743/3 DAB
• DIN 51506-VDL
• ISO 6743/3 DAJ

CARACTERISTICI
	Proprietati
	Metoda
	Unitate
	Tip

	Aparenta
	-
	-
	limpede

	Densitate la 15°C
	ASTM D 1298
	kg/m³
	840

	Vascozitate la 40°C
	ASTM D 445
	mm²/s
	46

	Indice de vascozitate
	ASTM D 2270
	-
	139

	Punct de aprindere (COC)
	ASTM D 92
	°C
	>250

	Punct de curgere
	ASTM D 97
	°C
	<-30

	Coroziune Cupru
	ASTM D 130
	-
	1a

	Uzura 4 bile
	ASTM D 4172
	mm
	0.5



Eni Tilia C 46 trebuie depozitat separat de alți lubrifianți, substanțe chimice și produse alimentare, ferit de lumina directă a soarelui sau alte surse de căldură. Depozitați între 0°C și +40°C.
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